O P  I  S

PROJEKTU OCIEPLENIA ŚCIANY  ZEWNĘTRZNYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

w  Wysokiem Mazowieckiem  przy ul. Armii Krajowej 1

I.   Podstawa i zakres opracowania:

- Zlecenie Inwestora  -   Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.

- Ocieplenie budynku metoda „lekko – mokra” bezspoinowy system ociepleń (BSO), norma PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” oraz PN-EN    13163/2004  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”.

II. Charakterystyka budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny  czterokondygnacyjny o wymiarach 54,00 x 12,00 m, wysokości ok.  15,60 m, podpiwniczony.  Wybudowany    w technologii tradycyjnej.  Ściany zewnętrzne piwnic z cegły pełnej. Grubość ścian 51 cm. Ściany kondygnacji nadziemnej zewnętrzne murowane z cegły dziurawki o  grubości 46 cm ,  obustronnie otynkowane.  Stropy prefabrykowane DMS. Stropodach kryty papa.

Okna w budynku w znacznej części (90%)  wymieniono na nowe , szczelne z pcv.  Pozostałe okna stare, drewniane. Drzwi wejściowe  do klatek schodowych  drewniane.

Stan tynków średni . Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy je skuć.

III. Opis robót ociepleniowych:

- Opis ogólny robót ociepleniowych budynku:

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych  budynku  systemem ocieplenia "metodą lekką - mokrą" System polega na przymocowaniu do ścian budynku izolacyjnych płyt styropianowych a następnie pokryciu ich powłoką zewnętrzną, w skład której wchodzą: warstwa zbrojenia tkaniną szklaną, podtynkowy środek gruntujący i cienkowarstwowy tynk elewacyjny.

- Zgodnie z ustaleniami z inwestorem przyjęto ocieplenie  ścian  zewnętrzne  budynku warstwa izolacji termicznej o oporze cieplnym R = 3,5 m2 K/W  "metodą lekką - mokrą" warstwą styropianu grubości 10 cm λ + 0,04 W/mK

Inne roboty  do wykonania przy  ocieplemie :

- Skucie starych zniszczonych tynków

- Obróbki blacharskie – rynny, pasy pod i nad   rynnowe, rury spustowe należy wymienić na nowe  .

- Parapety okienne, w związku ze zmianą ich szerokości należy wymienić na parapety z blachy  powlekanej akrylem.

- Płyty balkonowe oraz balustrady należy naprawić. Wykonać obróbki blacharskie płyt balkonowych .

Przygotowanie podłoża:

Na etapie przygotowawczym należy dokonać demontażu rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich i parapetów . Skuć dokładnie stare tynki. Sprawdzić nośność i równość podłoża. Podłoże przewidziane do mocowania systemów musi być stabilne, równe o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy klejącej ( np. kurzu, pyłu) i łuszczących się powłok malarskich   czy też wypraw.

W przypadku ścian o nierównych powierzchniach należy:

- do 2 cm należy  zastosować zaprawę wyrównującą

- do 4 cm zastosować płyty izolacyjne o różnych grubościach i gruboziarnistym papierem ściernym zeszlifować nierówności

Na tak przygotowane podłoże można kleić płyty.

Materiał izolacyjny:

Jako materiał termoizolacyjny zaprojektowano  płyty styropianowe EPS 70 o klasie odporności na ogień co najmniej E  wg normy PN-EN13163/2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja” Materiał o  zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań. Należy ocieplić zewnętrzne powierzchnie otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja tam musi mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach

(nie może  przekroczyć szerokości ościeży, leczy nie powinna być mniejsza niż 2 cm).

Mocowanie izolacji:

Rozpoczynając układanie izolacji termicznej nie wolno zapomnieć o wykonaniu dylatacji (kilkucentymetrowej szczeliny między gruntem a pierwszym rzędem  styropianu), która zabezpieczy elewację przed zniszczeniem na skutek parcia gruntu na styropian. W pierwszej kolejności do muru przymocowuje się listwę prowadnicy (na której oprze się pierwszy rząd płyt), którą następnie przykrywa się siatką zbrojeniową. Siatka powinna wystawać na ok. 10 cm ponad prowadnicę, od dołu zaś należy ją wypuścić na około 20 cm.

Do mocowania płyt izolacyjnych należy używać zaprawy  elastycznej wiążącej, którą nanosi się na płyty metodą pasmowo – punktową.. Pasma o szerokości 3 – 4 cm powinny być rozprowadzone w odległości 3 cm od brzegu płyty. Pasmo powinno być zamknięte na obwodzie. W środku płyty zaprawę nakłada się w formie placków o średnicy 8 cm. Placki powinny zajmować  minimum 40% powierzchni płyty (10 –12 szt./płytę). Pasmo jest sprawą bardzo istotną, gdyż zapobiega niekontrolowanym ruchom powietrza między płytami styropianowymi a ścianą.

Płyty z masą klejącą należy przyłożyć do ściany i dokładnie dosunąć do płyt wcześniej zamocowanych.

W przypadku nierówności, powierzchnię styropianu przed kołkowaniem należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym i dokładnie oczyścić. W wpadkach uzasadnionego zastosowania łączników rozprężnych ich główki nie mogą wystawać poza powierchnię płyt. Minimalna głębokość osadzenia łączników 6 cm.

Zbrojenie siatki:

Po przynajmniej 3-ch  dniach od przymocowania styropianu do ścian, nanosi się na płyty 3 mm warstwę masy klejącej. W nią wciska się napiętą siatkę zbrojącą z włókna szklanego, fabrycznie zaimpregnowaną środkami uodpornionymi na działanie alkaliów.  Sąsiednie pasy siatki zbrojącej łączy się na 10-centymetrowy zakład. Po wtopieniu siatki całą powierzchnię pokrywa się cienką 1-milimetrową warstwą masy klejącej. Jej powierzchnia musi być równa i gładka.

Na narożnikach budynku siatkę wywija się na ścianę sąsiednią, a wywinięcie musi mieć szerokość minimum 10 cm. Do wysokości 2 m od podłoża należy zazbroić masę klejącą podwójną warstwą siatki.

Powierzchnię w narożnikach okien i drzwi zbroi się dodatkowymi kawałkami siatki a narożniki wzmacnia kątownikami aluminiowymi. Dodatkowe zbrojenie i wzmocnienia mocuje się na płytach styropianowych przed nałożeniem właścicwej warstwy masy klejącej, nigdy po.

Wykonanie elewacji:

Na tak przygotowaną powierzchnię po minimum 3-ch dniach nakłada się warstwę tynkarską.  Tynk cienkowarstwowy akrylowy o fakturze kornika o uziarnieniu 2 mm w kolorach zaznaczonych na rys. elewacji.

Tynk wykonać z gotowych wypraw tynkarskich. Nanoszenie tynku odbywa się wg zasady „mokre na mokre”, w sposób ciągły i bez przerywania pracy.

UWAGA:

Obie warstwy (zbrojenia i tynkarska) są narażone na niekorzystne oddziaływanie  warunków atmosferycznych oraz na uszkodzenia mechaniczne w związku z tym , dla uzyskania wymaganej trwałości , warstwy te powinny być wykonane starannie, zgodnie z reżimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

Wszystkie prace związane z wykonywaniem ocieplenia należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż + 50 C i nie wyższej niż + 250 C.

Prac nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 00 C w ciągu 24 godzin.

Wszelkie materiały zastosowane do ocieplenia muszą  posiadać ważne aprobaty techniczne lub certyfikat.

Roboty powinna wykonywać brygada posiadająca przeszkolenie producenta     zastosowanego systemu pod nadzorem osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Kolejność prowadzenia robót:

- Ustawienie i zamocowanie rusztowań, zgodnie z  przepisami

-    Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, daszków nad wejściami i innych     elementów przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia robót.

- Rozebranie obróbek blacharskich, podokienników

- Skucie starych tynków

- Naprawa płyt balkonowych

- Przystąpienie do robót ociepleniowych opisanych powyżej

Drzwi stalowe wejściowe do klatek schodowych w ilości – szt. 3

## Wg. poniższego wzoru

Drzwi o parametrach technicznych:

- Rama drzwi z lekkich profili stalowych zimno giętych, spawanych

- konstrukcja spawana i polerowana

- Malowanie farbami proszkowymi wysokiej jakości na podkładzie cynkowym, odporne na korozję

- Wypełnienie: w dolnej części drzwi wykonane z obustronnej blachy stalowej wypełnionej izolacja termiczną. W górnej części szyba bezpieczna z atestem, listwy szklenia aluminiowe z mocowaniem ukrytym uniemożliwiającym demontaż osobom    nieuprawnionym

- Podwójne uszczelnienie wciskane na obwodzie skrzydła i ościeżnicy zapewniające odpowiednią infiltrację powietrza, strugoszczelność, ciche zamykanie

- Skrzydła drzwiowe wyposażone w przylgę progową

- Próg z kształtownika lub profilu nie wyższy niż 20 mm

Okucia i dodatkowe wyposażenie:

- Zawiasy spawane łożyskowe

- Samozamykacz z samoregulujacym termozaworem

- Okucia systemowe (klamka/klamka)

- Odbój i stopka podporowa

Drzwi musza posiadać ważną APROBATĘ TECHNICZNĄ