SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO  i  R4EMONT KOMINÓW

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY

Branża : Budowlana

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

# Adres: 18-200 Wyskie Mazowieckie ul. Mickiewicza 2

Opracowała:   Zofia Wypych

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

I .WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.3.ZAKRES ROBÓT OBIĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA

II. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

2.1. Materiały

2.2. Składowanie materiałów

III. SPRZĘT

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu

3.2. Sprzęt do robót

IV.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

V. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki i wymagania

5.2. Docieplenie ścian  budynku

5.3. Roboty malarskie

  - Rozbiórka pokrycia dachowego w obrębie kominów,

  - Przemurowanie kominów w części ponad dachem z cegły klinkierowej,

  - Ułożenie pokrycia dachowego

  - Wymiana rynien, obróbek blacharskich, montaż wyłazów dachowych, barier śniegowych,

  - Wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów,

- 5.9.Roboty porządkowe.

VI.WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

VII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady i warunki

7.2. Kontrola , pomiary badania

7.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

VIII.OBMIAR ROBÓT

IX. ODBIÓR ROBÓT. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DOCIEPLENIA  ŚCIAN  BUDYNKU

MIESZKALNEGO  METODĄ  LEKKO MOKRĄ, REMONT KOMINÓW

I.WSTĘP

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ocieplenia budynku mieszkalnego wielolokalowego w Wyskiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 2

1.2.Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1i 1

1.3.Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ociepleniem budynku i przekazaniem do użytku.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z  określeniem w obowiązujących Polskich Normach i S.T. oraz ”Wymaganiami ogólnymi”

1.5.Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem, Specyfikacją Techniczną , obowiązującymi normami i przepisami prawa.

II. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie zakupione materiały przez wykonawcę powinny posiadać zaświadczenie o jakości ,atest i zgodność z PN, BN i PZH. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów zakupionych z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty , a tym samym opłaty i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swą jakość do wykonania robót. Materiały musza być dostępne do sprawdzenia i kontroli . Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały ,wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę.

Inwestor może dopuścić do użytku tylko te materiały które posiadają :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.

Materiały które nie spełniają w/w wymagań będą odrzucone.

2.2. Materiały izolacyjne

Materiały do ocieplenia budynku powinny być zgodne z kosztorysem i technologią oraz posiada aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.3. Składowanie materiałów:

Materiały należy składać w wyznaczonym przez inwestora miejscu.

Materiały które mogą ulec zamoknięciu należy składować w pomieszczeniu zamkniętym lub pod zadaszeniem.

III. SPRZĘT.

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości oraz zakresu robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy i posiadać aktualne badania techniczne. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania np. na drogach publicznych.

3.2. Sprzęt do robót dociepleniowych

W zależności od potrzeb Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochód dostawczy

- wózki , taczki do transportu na budowie

- rusztowania

- wciągarkę mechaniczną

- wyciąg

- żurawik

- drobny sprzęt

Sprzęt montażowy i środki transportu powinny być w pełni sprawne i dostosowane do technologii warunków wykonania robót.

IV. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Wykonawca będzie usuwał na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W czasie załadunków , transportu i wyładunków należy przestrzegać zaleceń producentów w tym zakresie.

V.WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Zakres robót oraz metody ich wykonania muszą być zgodne z kosztorysem i przedmiarem robót Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową ,dokumentacją oraz normami. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i dokumentacji projektowej oraz w normach i wytycznych.

- Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. Należy uwzględnić czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych podczas wykonywania remontu.

- 5.2.   Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem określonym w umowie, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia nieczystości.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie w czasie trwania robót.

- 5.3.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

- Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stref ,wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej wraz z  oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz.

- 5.4. Ochrona środowiska

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania w trakcie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w tym w szczególności:

- - w trakcie prowadzonych rozbiórek (utylizacja),

- - impregnacji elementów drewnianych.

- 5.5.Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

W czasie realizacji robót za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisów BHP odpowiada Wykonawca. Zapewni on i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i socjalne w należytym stanie.

Wszystkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wynikającej z umowy.

5.6.Zgodność robót ze Specyfikacją techniczną.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego są integralną częścią zamówienia. Wymagania zawarte choćby w jednym z nich są obowiązujące, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji zamówienia, a o ich wykryciu poinformować Zamawiającego który dokona odpowiednich zmian.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały wpływ na jakość wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.7. Roboty rozbiórkowe, demontaże

- rozbiórka części istniejącego pokrycia,

- demontaż obróbek blacharskich,

- demontaż rynien i rur spustowych,

- wywóz, składowanie gruzu i odpadów

Wykonanie robót:

- roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- materiały pochodzące z rozbiórki, gruz i inne odpady powinny być od razu usunięte z budynku, złożone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji,

- transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi przystosowanymi do wywozu gruzu. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Materiał powinien być zabezpieczony siatkami przed wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiałów,

- jeżeli zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym odzysku wybranych materiałów to Wykonawca ma obowiązek wyniesienia tych elementów z budynku i złożeniu w wyznaczonym miejscu,

- odbiór robót rozbiórkowych podlega zasadom odbioru robót zanikających.

5.8. Roboty malarskie

5.8.1.Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem W/w roboty mogą być wykonane ręcznie lub  mechanicznie z prawidłowo wykonanych rusztowań.

5.8.2.Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do malowania a następnie zagruntować .

5..8.3 Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i oczyszczeniu z kurzu.

5.8.4.Projektuje się malowanie ścian  farbami  w kolorze tynku.

5.8.5. Normy świadectwa

5.9. Ocieplenie i tynki cienkowarstwowe .

Przed przystąpieniem do ocieplania należy powierzchnię oczyścić ,wyrównać podłoże i uzupełnić braki . Następnie zagruntować podłoże i przystąpić do  przyklejamy styropian / samogasnący/ do ściany klejem . Po trzech dniach kołkujemy łącznikami / kołków/ o długości 5,0 w elementach pełnych ścian i 9,0 cm w ścianie z elementach drążonych , w ilości do 6szt Po wyrównaniu styropianu nakładamy siatkę zatapiając w kleju  z zakładem szerokości 10 cm. Po wyschnięciu warstwy klejącej i wyrównaniu, nakładamy podkład tynkarski  Następnie po wyschnięciu podkładu, nakładamy tynk mineralny  w kolorze dobranym do kolorów istniejących wykonanych ścian . Po wyschnięciu tynku malujemy farbą  w kolorze dobranym kolorystycznie do barwy tynku .

Przewidziane cienkowarstwowe tynki na siatce zbrojeniowej z włókna szklanego na warstwie ocieplającej ściany zewnętrzne – ze styropianu grubości 10 cm według wybranego systemu i zgodnie z zaleceniem producenta.

5.9.1. Materiały

Płyty styropianowe frezowane EPS70- 040 Frez gr 10 cm o wym. 50x100 odpowiadający wymaganiom normy PN-B-20130;1999 o strukturze zwartej .

Tkanina zbrojąca – siatka zbrojeniowa z włókna szklanego impregnowanego.

Systemowe kleje i masy klejące do przyklejania płyt styropianowych , zatapiania siatki i warstwy podkładu tynku.

Łączniki do mocowania styropianu w ilości od 6 do 10 szt. na m2.

Masy tynkarskie – podkład gruntujący pod tynki mineralne oraz tynk mineralny 2mm /ziarnista –baranek/.

Kątowniki aluminiowe 25x25mm do wzmocnienia naroży oraz z perforowane przy ościeżach otworów okiennych i drzwiowych.

5.9.2. Przepisy i normy

ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych budynków

PN-b-20130;1999 Materiały termoizolacyjne. Płyty styropianowe

PN-92/B-02020 Ochrona cieplna budynków Wymagania i obliczenia

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i obliczenia

5.10. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (w kolorze blachodachówki)

Szczegółowy zakres robót:

- obróbki z blachy powlekanej,

- wkręty, gwoździe

Wykonanie robót:

- obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Krawędzie boczne obróbek winne być wywinięte do góry i zagięte- zaokrąglone nie powodujące możliwości skaleczenia. Obróbki zakończone powinny być kapinosem.

Materiały:

- blacha stalowa powlekana w kolorze blachodachówki o grubości 0,6-0,7 mm – zgodna z PN,

- wkręty

- kształtki rynien i rur spustowych  (złączki, denka, narożniki, kolanka, leje  spustowe, itp),

- uchwyty rynien systemowe,

- uchwyty rur spustowych systemowe,

- materiały pomocnicze

5.11. Wykonanie rynien i rur spustowych

Szczegółowy zakres robót:

- montaż nowych rur spustowych  średnica jak obecne

- montaż nowych rynien o średnicy jak obecne,

Kolor rynien i rur spustowych należy uzgodnić z inwestorem

Wykonanie robót:

- rynny dachowe łączone  półokrągłe  haki rynnowe mocowane co 50 cm z zachowaniem spadku podłużnego 1%;

- rynny na hakach powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była o 10-15 mm wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

- rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyt należy umocować do ściany za pomocą kołków.

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur spustowych do 10 m  oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno przekraczać 0,3 cm.

6. Zakres prac towarzyszących

6.1. Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Roboty dachowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót rozbiórkowych , robót na wysokości i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6.2. Zabezpieczenie wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robót.

6.3. Wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót.

6.4. Wywóz pozostałości materiałów.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną jakość robót.

Inwestor ustali jaki zakres badań i kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając odpowiedni personel do badań materiałów i robót. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa na dowód , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację oraz odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

VII. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiaru – dotyczy robót wykonywanych powykonawczo i ryczałcie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w kosztorysie nakładczym nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane będą poprawiane wg instrukcji inwestora na piśmie.

VIII.ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń i odpowiednich norm , roboty podlegają etapom robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

Odbioru robót dokonuje inwestor. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

IX. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami

- certyfikaty , aprobaty techniczne ,świadectwa jakości , atesty i orzeczenia CNBOP.POŻ.

- dziennik budowy i książka obmiaru robót.

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego ,komisja porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

X.PRZEPISY I NORMY

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w

- Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

/Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r

/ Dz. U. Nr 116 poz. 985/

- PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków”

- PN-EN    13163/2004  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie BIOZ /Dz. U. 120 poz. 1126/

Opracowała:

Zofia. Wypych